АКТ   № 1 на обследование кровли жилого дома

от 21 июля    2017 г.

обследования объекта :

кровля  многоквартирного жилого дома ( на капитальный ремонт) расположенного по

адресу:ЖСК «____________» Московская область, г. Серпухов,_________.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика ЖСК «______________»   :

Председатель Правления  - ________________

Представитель Подрядчика:

Ген. Директор ООО «Ремстройпроект» Тихонов А.Ю.

Произвела осмотр объекта:

Кровля  многоквартирного жилого дома  ,расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, Советская улица,  «» и отметила следующее:

1. Общие сведения по объекту:

Год постройки 1963 , панельный, пятиэтажный, четырех подъездный, высота здания 15 метров, длинна 76 м, ширина 12 метров,

2. Подробное описание конструкций

перекрытия плитные., фундамент блочный, ограждающие конструкции - стены панельные,

кровля рулонная скатная с малым уклоном .

3. Подробное описание имеющихся деформаций и повреждений;

При осмотре кровли , вент.,  шахт  , фановых стояков, выходов на кровлю  обнаружены следующие дефекты :

Кровельное покрытие имеет следы вздутий , примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям имеет следы отслоений, на крыше местами обнаружены трещины кровельного покрытия , отслоения битумного слоя от основы материалы. Верхний слой существующего кровельного покрытия положен с нарушениями технологии работ., а именно имеются встречные швы в которых происходит затекание атмосферных осадков . , материал имеет следы повреждений в результате монтажа – перегретые участки кровли имеют следы разрушения основы кровельного материала. Колпаки над вент., шахтами плохо закреплены, деформированы – имеют следы коррозии металла . В результате сильных порывов ветра незакрепленные элементы кровли представляют опасность , т.к. есть вероятность сваливания с крышы данных элементов. фановые стояки выполненные из асбестоцементных труб имеют трещины и подлежат ремонту, т.к есть большая вероятность протечек в  помещения последних этажей. Выходы на кровлю выполненные из деревянного каркаса и досок  и незащищены кровельным железом, что приводит к залитию мест общего пользования во время бокового ветра совмещенного с осадками – дверь одного выходы на кровлю отсутстует.

.

4. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ;

Комиссия пришла к выводу,  что необходимо выполнить следующие работы по   данному     объекту :

| Ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: Московская область, г.Серпухов, ЖСК «_________» |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Подготовка старой кровли ( демонтаж отслоившихся слоев и неровностей кровли, удаление вздутий, просушка кровли газовыми горелками) | м2 | 1014.5 |
| 2 | Демонтаж примыканий кровли из рулонных материалов | м2 | 86 |
| 3 | Устройство стяжки толщиной до 30мм. | м2 | 50 |
| 4 | Устройство выравнивающей стяжки до 20мм | м2 | 50 |
| 5 | Огрунтовка бетонного основания праймером «Технониколь» в 2 слоя | м2 | 86 |
| 6 | Изготовление и монтаж карнизных свесов | п.м. | 34,6 |
| 7 | Устройство первого слоя кровельного покрытия мат.Унифлекс нижний слой | м2 | 1014.5 |
| 8 | Устройство второго слоя кровельного покрытия мат. Унифлекс верхний слой | м2 | 1014.5 |
| 9 | Устройство примыканий к вентиляционным шахтам и выходу на кровлю материалом Унифлекс нижний слой | м2 | 92.8 |
| 10 | Устройство примыканий к вентиляционным шахтам и выходу на кровлю материалом Унифлекс верхний слой | м2 | 92.8 |
| 11 | Установка защитных фартуков из оцинкованной стали к примыканиям выхода на кровлю | п.м. | 16,6 |
| 12 | Демонтаж колпаков вент шахт и изготовление и установка новых колпаков из оцинкованной стали | М2 | 37,36 |
| 13 | Герметизация канализационных труб Акриловымгерметиком №117 | Шт. | 16 |
| 14 | Установка вытяжных дефлекторов(флюгарок) | Шт. | 6 |
| 15 | Установка металлических труб из оцинкованной стали поверх труб асбестовых | шт | 4 |
| 16 | Обивка стен выхода на кровлю оцинкованной сталью | шт | 2 |
| 15 | Погрузка строительного мусора | Т. | 5 |
| 16 | Вывоз и утилизация строительного мусора | Т. | 5 |

Представитель Заказчика

Представитель Заказчика ЖСК «_____________ »:

Председатель правления                                       ______________________

Члены правления

______________________

_____________________

Представитель Подрядчика:

Ген. директор ООО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»      _______________________ Тихонов А.Ю.